金属材料抗晦暗性能试验原始记录表

1样品与委托信息

| 委托单位 |  |  |  | 原始记录编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 |  |  |  | 样品编号/批号 |  |
| 生产单位 |  |  |  | 样品数量 |  |
| 样品名称 |  | 实验室样品编号 |  | 检验类别 | □ 委托检测 □ 型式检验 □ 方法验证 □ 质量控制 □ 其他 |
| 样品规格 |  | 材料名称/牌号 |  | 接收状态 | □完好 □异常：____ |
| 材料批号 |  | 检测方法 | 硫化钠循环浸泡法 | 热处理/表面状态 |  |
| 接收日期 | ____ 年__ 月__ 日 | 检测日期 | ____ 年__ 月__ 日 | 检测地点 |  |
| 检测依据 |  | 环境条件 | ____ ℃ ____ %RH | 判定依据 | □产品标准 □委托协议 □注册技术要求 □仅描述 |

2 样品、试样及前处理确认

| 核对项目 | 要求/内容 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试样数量及用途 | 每种状态2个圆片；明确□浸泡试样 □未浸泡对照试样 | □符合 □不符合 |  |
| 试样尺寸 | 直径（10±1）mm；厚度（0.5±0.1）mm | □符合 □不符合 |  |
| 表面制备 | 树脂封固；标准金相研磨/抛光；1 μm水基抛光膏最终抛光 | □符合 □不符合 |  |
| 交叉污染控制 | 不同合金使用独立研磨纸和抛光膏 | □符合 □不符合 |  |
| 清洗/干燥 | 乙醇中超声2 min；2级水冲洗；无油无水压缩空气吹干 | □符合 □不符合 |  |

3仪器、试剂和检查条件确认

| 设备/器具名称 | 型号规格/技术要求 | 准确度/最大允许误差/测量不确定度 | 管理编号 | 校准/核查证书编号 | 溯源机构 | 有效期至 | 技术/状态要求 | 确认结果 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环浸泡装置 |  |  |  |  |  |  | 每分钟浸入10 s～15 s；运行正常 | □符合 □不符合 |  |
| 恒温水浴锅 |  |  |  |  |  |  | （23±2）℃；校准/核查有效 | □符合 □不符合 |  |
| 超声清洗机 |  |  |  |  |  |  | 计时和运行正常 | □符合 □不符合 |  |
| 照度计 |  |  |  |  |  |  | 检查位置≥1000 lx | □符合 □不符合 |  |
| 水合硫化钠 |  |  |  |  |  |  | Na₂S·(7～9)H₂O；约35% Na₂S；分析纯 | □符合 □不符合 |  |
| 2级水 |  |  |  |  |  |  | 符合ISO 3696:1987 2级水 | □符合 □不符合 |  |
| 乙醇 |  |  |  |  |  |  | 分析纯 | □符合 □不符合 |  |
| 电子天平 |  |  |  |  |  |  | 分度值0.01 g或更优；校准/核查有效 | □符合 □不符合 |  |
| 1000 mL容量瓶 |  |  |  |  |  |  | A级或经校准/核查确认；洁净 | □符合 □不符合 |  |
| 烧杯/漏斗/药匙/洗瓶 |  |  |  |  |  |  | 洁净、无残留、无交叉污染 | □符合 □不符合 |  |
| 玻璃棒/磁力搅拌器 |  |  |  |  |  |  | 洁净；如采用搅拌器运行正常 | □符合 □不符合 |  |
| 观察距离 |  |  |  |  |  |  | ≤25 cm | □符合 □不符合 |  |

4 试样尺寸与用途记录

| 试样编号 | 用途 | 直径/mm | 厚度/mm | 材料/热处理状态 | 外观/表面状态 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □浸泡 □对照 |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
|  | □浸泡 □对照 |  |  |  |  | □符合 □不符合 |

5试验溶液配制记录

| 配制批次/用途 | 水合硫化钠批号 |  | 实际称量/g | 天平编号 | 容量瓶编号 | 2级水来源/批次 | 配制日期/时间 | 配制人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始溶液 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 h换液 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 h换液 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配制控制项目 |  | 要求 |  |  | 初始溶液 | 24 h换液 | 48 h换液 |  |
| 目标浓度 |  | 0.1 mol/L |  |  | □符合 | □符合 | □符合 |  |
| 目标定容体积 |  | 1000 mL |  |  | ____ mL | ____ mL | ____ mL |  |
| 预溶解 |  | 约600～800 mL 2级水中完全溶解 |  |  | □完成 | □完成 | □完成 |  |
| 定量转移/冲洗 |  | 烧杯、漏斗等分次冲洗并合并转移 |  |  | □完成 | □完成 | □完成 |  |
| 定容与混匀 |  | 恢复近室温后定容，颠倒混匀≥10次 |  |  | □完成 | □完成 | □完成 |  |
| 溶液外观 |  | 无明显未溶颗粒或外来污染 |  |  | □符合 | □符合 | □符合 |  |
| 现配现用 |  | 配制后用于相应试验/换液 |  |  | □是 | □是 | □是 |  |

配制要求：每批试验溶液使用前新鲜配制；称取22.3 g水合硫化钠，以2级水溶解并定容至1000 mL。24 h和48 h换液前均重新配制新鲜溶液。

6 循环浸泡过程记录

| 控制项目 | 标准要求 | 实际记录 | 判定/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始溶液体积 | 1000 mL | ____ mL | □符合 □不符合 |
| 试验温度 | （23±2）℃ | 开始____℃；24 h____℃；48 h____℃；结束____℃ | □符合 □不符合 |
| 循环设置 | 每分钟浸入10 s～15 s | ____ s/min | □符合 □不符合 |
| 开始时间 | 记录 | ____年__月__日 __:__ |  |
| 24 h换液 | （24±1）h | ____年__月__日 __:__；累计____ h | □符合 □不符合 |
| 48 h换液 | （48±1）h | ____年__月__日 __:__；累计____ h | □符合 □不符合 |
| 结束时间 | （72±1）h | ____年__月__日 __:__；累计____ h | □符合 □不符合 |
| 运行状态 | 连续运行，无影响结果的异常 | □正常 □异常 | 异常编号：____ |

7 试验后处理确认

| 项目 | 要求 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水冲洗 | 试验结束后用2级水彻底冲洗 | □完成 □未完成 |  |
| 乙醇处理 | 冲洗后浸入分析纯乙醇 | □完成 □未完成 |  |
| 干燥 | 无油无水压缩空气吹干 | □完成 □未完成 |  |

8 抗晦暗检查与结果记录

| 检查项目 | 要求 |  | 实际/结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员视觉 | 正常三基色视觉；可佩戴无放大无色矫正镜片 |  | □符合 □不符合 |  |
| 照度 | ≥1000 lx |  | ____ lx □符合 □不符合 |  |
| 观察距离 | ≤25 cm |  | ____ cm □符合 □不符合 |  |
| 比较项目 | 浸泡试样观察 | 未浸泡表面/对照试样观察 |  | 差异描述 |
| 颜色 |  |  |  | □无变化 □极轻微变化 □明显变化 |
| 表面反射外观 |  |  |  | □无变化 □有差异（描述） |
| 晦暗产物 |  |  |  | □无 □有（描述） |

注：反射外观变化为标准要求的记录/报告项目；本记录不设置光泽度或反射率仪器定量限值。

9 轻柔擦刷/擦拭去除性评价

| 试样编号 | 晦暗区域 | 方法 | 去除难易程度 | 擦拭后状态描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □软刷 □软布 | □易去除 □部分可去除 □不易去除 |  |
|  |  | □软刷 □软布 | □易去除 □部分可去除 □不易去除 |  |

10 结果判定

| 判定项目 | 结果/说明 |
| --- | --- |
| 颜色变化 | □无变化 □极轻微变化 □明显变化；说明：________________________ |
| 晦暗产物去除性 | □易去除 □部分可去除 □不易去除；说明：________________ |
| 反射外观变化（报告项） | □无变化 □有差异；说明：____________________________ |
| 最终结论 | □符合抗晦暗要求 □不符合抗晦暗要求 □仅报告观察结果/不作符合性判定 |

判定原则：仅有极轻微颜色改变，且晦暗产物经轻柔刷拭/擦拭即可容易去除时，可判定满足抗晦暗要求。

11 异常、偏离、无效结果及复测记录

| 发生时间 | 试样编号 | 异常/偏离内容 | 影响评估 | 处理/复测措施 | 技术负责人意见 | 记录人/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12 原始记录修改说明

| 修改序号 | 修改位置/字段 | 原内容 | 修改后内容 | 修改原因 | 修改人/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

记录修改要求：保留原内容，注明修改人、日期和原因；不得覆盖、擦除或重新抄写掩盖原始记录。

13 结果汇总与人员签字

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用项目是否完成 | □是 □否，说明：____________ | 试验状态 | □有效 □存在异常/偏离 |
| 最终结论 | □符合 □不符合 □仅报告结果 | 复测 | □否 □是，原因：________ |
| 检测人员 | 签名：________ 日期：____年__月__日 | 复核人员 | 签名：________ 日期：____年__月__日 |
| 技术负责人（必要时） | 签名：________ 日期：____年__月__日 | 备注 |  |